# Granite® CLOUDY (КЛМА)

Granite®CLOUDY 
Отражение европейских традиций 
Металлочерепица с уникальным покрытием Granite®CLOUDY создает эффект старинной черепичной крыши. 


Granite®CLOUDY 
Выглядит как старинная керамика. Защищает как металл. 

Granite®CLOUDY имеет гладкую матовую поверхность и рисунок обжига керамики. Глиняная черепица, благодаря которой крыши старых европейских городов выглядят так стильно, имеет один существенный недостаток – отсутствие устойчивости к частым перепадам температуры. Для России, с её суровым климатом, это означает ускоренный износ кровельного покрытия – ежегодно замены требуют до 3-5% плиток (т.е. за 50 лет кровлю приходится несколько раз полностью обновлять). 

Покрытая сталью кровля легко выдерживает суточные и сезонные перепады температур, требует минимального ухода и служит максимально долго! Однако характеристики современной стальной кровли можно сделать еще лучше за счет использования специальных покрытий. 

Granite®CLOUDY (Гранит Клауди, cloudy – англ. облака) – специальное покрытие металла на основе модифицированного полиэстера толщиной 35 мкм производства ArcelorMittal. 

Granite®CLOUDY сочетает в себе красоту европейской глиняной черепицы и преимущества стальной кровли. 

Granite®CLOUDY по целому ряду параметров превосходит покрытия на основе обычного полиэстера:

| Покрытие | Полиэстер | Granite®CLOUDY |
| --- | --- | --- |
| Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | 25 | 35 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 | 80 |
| Цветостойкость | хор. | отл. |
| Устойчивость к механическим повреждениям | удовл. | хор. |
| Коррозийная стойкость | хор. | отл. |
| Атмосферостойкость | удовл. | хор. |

Granite®CLOUDY имеет ряд отличительных особенностей:

- уникальный внешний вид

- двухпроходная технология нанесения краски на специальной линии (эффект облаков)

- запатентованные добавки для увеличения твердости покрытия

- защита от агрессивного солнца и ультрафиолета (цветостойкость)

- устойчивость к суточным и сезонным перепадам температуры

- повышенная влагостойкость