# PVDF Matt

СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ PVDF MATT

Опыт производства фасадных систем и высокое качество применяемых сталей с полимерным покрытием позволяют спроектировать и возвести фасад, который станет прекрасным решением для любого здания — надежным, долговечным и эстетичным.

Новые решения в области фасадов — стали с полимерным покрытием для изготовления фасадных систем PVDF Matt (матовый PVDF). Этот вид покрытия может использоваться при производстве фасадных кассет, сайдинга, линеарных панелей, фасадных профнастилов.

Сталь с полимерным покрытием PVDF Matt дает широкие возможности для выбора облицовки фасада, соответствующей окружающей среде и стилю здания. Матовое покрытие не дает бликов на солнце и отличается высокой стойкостью цвета. Фасад здания будет выгодно отличаться на фоне общего городского ансамбля.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ И ГАРАНТИИ

Покрытие PVDF Matt обладает прекрасной устойчивостью к погодным условиям: класс устойчивости к ультрафиолетовому излучению – RUV4 (у полиэстера – RUV2), а класс коррозийной устойчивости — Rc4 (у полиэстера — Rc3). Фасад из такого материала имеет высокие защитные свойства, поэтому ни солнце, ни перепады температуры, ни какие-либо другие неблагоприятные воздействия окружающей среды не оказывают разрушительного действия на фасады зданий. Такая облицовка фасадов прослужит не один десяток лет.

Базовый материал под покрытием – высококачественная горячеоцинкованная сталь с первым классом цинкового покрытия – 275 г/м2. Что составляет по 20 мкм цинка с каждой стороны листа. Это оптимальное соотношение, не больше и не меньше, прекрасно зарекомендовало себя в течение многих лет использования и тестирования на объектах наружного применения.

Ориентировочный срок службы покрытия PVDF Matt в зависимости от условий эксплуатации — 40 лет.

Гарантия производителя — 20 лет.

ГК «Металл Профиль» – партнер «Ruukki» 
и единственный производитель фасадных систем 
из PVDF Matt (производства «Ruukki») в России. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Покрытие PVDF Matt metallic имеет разные оттенки при различных углах наклона. При использовании таких цветов компоненты необходимо изготавливать и монтировать всегда в одном направлении. Поворот листов на 90° или 180° вызовет различное отражение света, результатом которого будет отличие в оттенках. Направление прокатки указано стрелками на оборотной стороне листа.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ФАСАДОВ