# Викинг МП®

Приобрести металлочерепицу с покрытием Викинг МП® можно 
у уполномоченных дилеров компании

Представляем Вашему вниманию металлочерепицу с новым покрытием Викинг МП®.

Обладая превосходными защитными свойствами, покрытие Викинг МП® имеет уникальную структуру поверхности. Она придает металлочерепице респектабельную матовость, а Вашему дому - солидный вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПОКРЫТИЯ ВИКИНГ МП®

- Имеет уникальную структуру поверхности

- Придает металлочерепице благородный и респектабельный вид

- Отлично защищает металлочерепицу от атмосферных воздействий

Металлочерепица с новым покрытием Викинг МП® — это совместная разработка компаний "Металл Профиль" и AkzoNobel, занимающих лидирующие позиции в своих сегментах рынка.

Название Викинг МП® однозначно указывает на скандинавское происхождение продукта. Основа Викинг МП® — особое полимерное покрытие F670, которое за счет специальной технологии нанесения и полимеризаци, имеет особую структуру с благородной матовостью. Покрытие производится компанией AkzoNobel в Швеции и наносится на металл под ее строгим контролем.

Кроме декоративной функции, полимерное покрытие Викинг МП® обладает большей пластичностью, устойчивостью к выцветанию и повышенной защитой от воздействия агрессивной среды.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Полиэстер | Викинг МП® |
| --- | --- | --- |
| Вид поверхности | гладкая | структурная |
| Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | 25 | 35 |
| Блеск, % | 30-80 | <5 |
| Максимальная температура на поверхности, 0С | 80 | 100 |
| Минимальный радиус изгиба, "Т" | 3 Т | 1,5 Т |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | удовл. | хорошая |
| Коррозионная стойкость | хорошая | хорошая |

Металлочерепица с покрытием Викинг МП® предлагается в четырех цветовых вариантах:

| RAL 3011 Коричнево-красный |  | RAL 6005 Зеленый мох |  | RAL 8017 Коричневый шоколад |  | RAL 7024 Серый графитовый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид покрытия | Внешний вид кровли |

Впервые Компания отказывается от прямых продаж перспективного продукта в пользу своих партнеров (дилеров), предоставляя им уникальное преимущество.

Контакты наших дилеров Вы можете найти в разделе "КОНТАКТЫ. Воспользуйтесь поиском, удобного для Вас дилера.