# ECOSTEEL

С 29.06.2011 г. по предприятиям Группы компаний  вводится в продажу продукция из нового материала – стали с покрытием  (Экостил).

- Это материал ПРЕМИУМ-сегмента, воспроизводящий рисунок натурального дерева, а также (в перспективе) других природных материалов.

Как следует из названия это – «экологичный стиль» и «экологичная сталь»

| Дерево (слева) и ECOSTEEL (справа) |  | ECOSTEEL (цвет Сосна) |
| --- | --- | --- |

Экологичный стиль:

- дерево, несмотря на кажущуюся экологичность, гниет, горит, подвергается воздействию насекомых. Для защиты используются химические пропитки, лаки, краски, сводящие на нет идею экологичности. Кроме того, подобную защиту надо возобновлять раз в несколько лет.

Экологичная сталь:

- имитирует дерево на новом технологическом уровне;

- экологически чистый материал, не содержащий ингредиентов, оказывающих вредное влияние на организм человека;

- не загрязняет окружающую среду, возможность 100% утилизации;

- долговечна, не горит, не требует дополнительной обработки, окраски и т.п.

- сохраняет леса от вырубания.

Сталь с покрытием ECOSTEEL:

- производство Южная Корея,

- толщина 0.5 мм,

- алюцинковое (Al 55% + Zn 45%) покрытие 120 г/м2,

- толщина полимерного покрытия 30 мкм,

- обозначение в 1С: ЭС-01-Сосна-0.5 и ЭС-01-Клен-0.5

Цвета:

| Клен | Сосна | Мореный дуб | Белый камень |
| --- | --- | --- | --- |

Из стали с покрытием ECOSTEEL изготавливаются:

- металлический сайдинг,

- элементы отделки сайдинга,

- все виды профнастилов от С-8 до Н-60 включительно,

- плоский лист.

Стоимость изделий из стали с покрытием ECOSTEEL приравнена к стоимости изделий с покрытием Granite CLOUDY. 

На изделия из стали с покрытием ECOSTEEL предоставляется гарантия 10 лет.