# Общее описание покрытий продукции Компании

В качестве сырья используем холоднокатанную горячеоцинкованную сталь с различными видами полимерных покрытий как российского  ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК), ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК), ОАО “Северсталь”, так и европейского производства — Arcelor Mittal, TATA Steel, Ruukki. На заводах-изготовителях сырья сталь проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитным лаком, а наружная — защитным полимерным покрытием (полиэстер, пластизол, ПВДФ, Призма). Наши консультанты помогут Вам выбрать наиболее подходящий тип покрытия в зависимости от его потребительских качеств и стоимости.

- Лист стальной;

- Цинковое покрытие;

- Покрытие антикоррозионное;

- Грунтовка;

- Полимерное покрытие лицевой стороны (полиэстер, пластизол, Colorcoat PrismaTM, Granite® CLOUDY или ПВДФ);

- Защитный лак.

Технические характеристики

Характеристики видов покрытий

| Наименование | Вид поверхности | Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | Блеск, % | Максимальная температура эксплуатации,0С | Цветостойкость | Устойчивость к механическим повреждениям | Корозионная стойкость | Срок гарантии, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agneta (АГД) | гладкая | 30/25* | 80 | 140 | отл. | отл. | отл. | 25 |
| Colorcoat Prisma (ПРМ) | гладкая | 50** | 30-40 | 120 | отл. | хор. | отл. | до 20*** |
| Colorcoat Prisma Matt (ПРМА) | гладкая | 50** | 3-5 | 120 | отл. | хор. | отл. | до 17*** |
| Granite CLOUDY (КЛМА) | гладкая | 35** | 5 | 80 | отл. | хор. | хор. | 10 |
| Пластизол (ПЛ) | тиснение | 200** | 5-60 | 60 | удовл. | отл. | отл. | 10 |
| PVDF (ПВФ) | гладкая | 27** | 5-80 | 110 | отл. | хор. | хор. | 10 |
| PVDF Matt (ПВM) | гладкая | 27** | 4 | 110 | отл. | хор. | хор. | 20 |
| Ecosteel (ЭС) | гладкая | 30** | 30-40 | 80 | хор. | хор. | хор. | 10 |
| Викинг МП (ВИК) | структурная матовая | 35** | < 5 | 100 | отл. | хор. | хор. | 3 |
| Полиэстер (ПЭ) | гладкая | 25** | 5-80 | 80 | хор. | удовл. | удовл. | 1(10****) |

* Толщина покрытия лицевой стороны / толщина покрытия обратной стороны 
** Толщина покрытия со слоем грунта 
*** Уникальная совместная гарантия Tata Steel 
**** Для NormanMP 
Colorcoat, Prisma, Galvalloy являются торговыми марками Tata Steel UK Limited. 
Granite является торговой маркой ArcelorMittal.

Характеристики видов покрытий для ТСП специального назначения

| Наименование | Вид поверхности | Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | Блеск, % | Максимальная температура эксплуатации,0С | Цветостойкость | Устойчивость к механическим повреждениям | Корозионная стойкость | Срок гарантии, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ColorcoatHPS200 Ultra | тиснение | 200* | 10-40 | 60 | отл. | отл. | отл. | 25** |
| Advantica L Control | гладкая | 120* | 6-12 | 50 | *** | отл. | отл. | 10-15** |
| Advantica CL Clean | гладкая | 55* | 15-30 | 50 | *** | отл. | отл. | 10-15** |
| Colorfarm 15 | гладкая | 35* | 30-40 | 100 | *** | хор. | отл. | 15** |

* Толщина покрытия со слоем грунта 
** Уникальная гарантия Tata Steel и Металл Профиль 
*** Применяется внутри помещений 
Colorcoat HPS200 Ultra, Advantica L Control, Advantica CL Clean, Colorfarm являются торговыми марками Tata Steel UK Limited.